ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ «AMERICAN ACCENTS»

# Серия красок «CRACLE CREATIONS»

A. Первый слой (большая банка)

Рекомендуется опробовать поэтапный процесс нанесения краски на куске картона перед началом работы. Эта краска от American Accents® создаст устойчивое основное покрытие с металлическим видом на деревянных, оштукатуренных, металлических поверхностях, кладке и неглазированной керамике, вне и внутри помещений. При нанесении на чистый металл, дерево или пористый бетон вне помещений, рекомендуется предварительное нанесение грунтовки Rust Oleum®.

Использовать вне помещений или в хорошо проветриваемой комнате при температуре свыше 10 °С и влажности ниже 85% для обеспечения правильного высыхания, не распылять при сильном ветре и большой запыленности. Накройте окружающие предметы для защиты от попадания на них краски.

## Нанесение основного слоя:

Очистить поверхность от отставшей краски и ржавчины при помощи железной щетки или наждачной бумаги. Слегка отшлифовать блестящие поверхности. Помыть поверхность мылом и водой, сполоснуть и высушить.

Если окрашиваемая поверхность уже была ранее покрыта краской, опробуйте продукт на совместимость на незаметном участке.  Для этого напылите небольшое количество основного слоя (этот флакон) и позвольте ему полностью высохнуть (по крайней мере, полчаса). Затем нанесите небольшое количество верхнего слоя (второй флакон). Если полученный результат удовлетворяет требованиям, то можно продолжать. Если пробный участок покрывается морщинами, вздувается или крошится, то, возможно, потребуется полностью снять слой предыдущей краски перед употреблением этого продукта.

Флакон энергично взбалтывать в течение минуты после того, как станет слышен перекатывающийся внутри шарик. Часто встряхивать во время использования. Распылять, передвигая флакон равномерными движениями взад-вперед, держа его вертикально на расстоянии 25-30 см. от поверхности. Мазки должны частично перекрывать друг друга. Декоративный эффект будет более впечатляющим, если основной слой кажется «мокрым», или блестящим при нанесении на поверхность. При распылении флакон должен постоянно перемещаться и находиться на одинаковом расстоянии от поверхности для обеспечения однородности внешнего вида и узора. Наносить два слоя основного слоя с 15-минутным промежутком. Должно пройти по крайней мере полчаса до нанесения верхнего слоя.  Дальнейшие инструкции на флаконе с верхним слоем.

По окончании работы, очистить клапан, перевернув флакон сверху вниз  и удерживая кнопку распыления в течение 5-ти секунд. Если клапан засорится, скрутить и снять насадку, промыть ее растворителем, например уайт-спиритом. Не вставляйте булавку или другие предметы в канал. Пустой флакон выбрасывать, не сжигать и не помещать в домашний компактор мусора.

B. Второй слой, маленькая банка

Рекомендуется опробовать на куске картона перед началом работы.

### Нанесение второго, верхнего слоя.

Рекомендуется опробовать продукт на совместимость на незаметном участке. Для этого напылите два слоя  основного слоя (первый флакон) и затем нанесите верхний слой так, как требуется для создания узора требуемого размера. Если полученный декоративный эффект «трещины» не удовлетворяет требованиям, нанесите третий слой основного слоя.

Убедитесь, что основной слой полностью высох, обычно на это уходит 30 минут. Флакон энергично взбалтывать в течение минуты после того, как станет слышен перекатывающийся внутри шарик. Трясти по 10 секунд на каждые 1-2 минуты во время использования. Распылять, передвигая флакон равномерными движениями взад-вперед, держа его вертикально на расстоянии 15-20 см. от поверхности и полностью покрывая ее краской. Верхний слой должен казаться «мокрым» или блестящим при напылении. Для создания узора «трещины» маленького размера, полностью покройте основной слой одним верхним слоем. Для получения узора среднего размера, полностью покройте основной слой одним верхним слоем и тут же еще 2-3 раза пройдитесь над окрашиваемым предметом, напыляя верхний слой. Для получения узора большого размера, полностью покройте основной слой одним верхним слоем и тут же еще 4-5 раза пройдитесь над окрашиваемым предметом, напыляя верхний слой.

Через 1-10 минут начнет появляться узор «трещины». Верхний слой сохнет до отлипа 30 минут. Для дополнительной защиты от влаги и легкой чистки, дополнительно покройте поверхность прозрачным средством Matte Clear от American Accents®. До нанесения этого средства следует ждать по крайней мере час.

По окончании работы, очистить клапан, перевернув флакон сверху вниз  и удерживая кнопку распыления в течение 5-ти секунд. Если клапан засорится, скрутить и снять насадку, промыть ее растворителем, например уайт-спиритом. Не вставляйте булавку или другие предметы в канал. Пустой флакон выбрасывать, не сжигать и не помещать в домашний компактор мусора.